## Slide 1
на основе металлочерепицы
Комплектующие для кровель

## Slide 2
ОСНОВАНА: в 1960 г. в г. Швельм, Германия
ШТАБ – КВАРТИРА: Klöber GmbH, Оберурзель, Германия
КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ: 150
ОБОРОТ: около 80 млн. €
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
Диффузионные пленки;
Элементы для крыш и вентиляции;
Проходные и соединительные элементы;
Элементы примыкания;
Комплектующие для плоских кровель.
СТРАНЫ ЭКСПОРТЕРЫ:
Скандинавия и Прибалтика;
Восточная и Юго-Восточная Европа;
Центральная Европа;
Южная Европа.
€
KLOBER в Европе

## Slide 3
Эннепеталь, Германия Диффузионные пленки
Берлин, Германия
Скотчи, клеи – герметики,
элементы примыкания
НА КАЖДОМ ЗАВОДЕ KLOBER ЕСТЬ СВОЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРОВЕРКЕ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ
Мительхейм, Германия
ПВХ, литье под давлением, экструзия
Фрюденштадт, Германия
Металлические элементы, экструзия
Кииу, Эстония
Металлические элементы
Берлин
Эннепеталь
Мительхейм
Фрюденштадт
Кииу
Производство KLOBER

## Slide 4
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Хюсенстам, Германия
ШТАБ – КВАРТИРА
Оберурзель, Германия
ШТАБ – КВАРТИРА
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА
ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ KLOBER,
ПУБЛИКУЕМЫЕ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ, УМЕНЬШЕНЫ НА 20% (ПОГРЕШНОСТЬ)
Проверка качества продуктов

## Slide 5
ИСПЫТАНИЕ В
АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ТЕСТ
ТЕСТ НА ПРОЧНОСТЬ,
НА ЖАРУ И ДОЖДЬ
ДАЛЬНЕЙШИЕ ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ:
ЭРОЗИЯ;
ТЕРМОСТАРЕНИЕ;
ВЛАГОСТАРЕНИЕ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ:
Тестирование на прочность адгезии (склеивание поверхностей разнородных твердых и/или жидких тел);
Тестирование для креплений при сильном ветре;
Тестирование на УФ – устойчивость.
Использование различных методов испытаний

## Slide 6
МЕТЕОСТАНЦИЯ
Берген, Норвегия
МЕТЕОСТАНЦИЯ
Атибайа, Бразилия
МЕТЕОСТАНЦИЯ
Саландра, Италия
СБОР ДАННЫХ:
УФ-ИЗЛУЧЕНИЕ; ТЕМПЕРАТУРА;
НАПРАВЛЕНИЕ И СКОРОСТЬ ВЕТРА; ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ И Т.Д.
14 МЕТЕОСТАНЦИЙ
Использование метеостанций по всему миру

## Slide 7
История компании KLOBER
KLOBER |  |  |  |  | HPI
Основание компании KLOBER в г. Швельм, Германия. | 1960 |  |  | 1963 | Д-р M. Gehring основал фабрику Mage.
Запуск, промышленного производства проходных элементов для крыш. | 1964 |  |  | 1975 | Основание дочерней компании в Австрии.
Основание дочерней компании в Великобритании. | 1985 |  |  | 1979 | Переименование в Mage Gehring GmbH.
Запуск производства паропроницаемой подложки. | 1989 |  |  | 1985 | Основание дочерней компании во Франции.
Запуск вентиляционной системы Ridge & Hip. | 1994 |  |  | 1990 | Интеграция Dieter Spezial Isolierungen (DSI).
Основание дочерних компаний во Франции и Италии. | 2000 |  |  | 1991 | Переименование в Mage – DSI GmbH; отделение дочерних компаний MDB и DIMEX, и организация самостоятельного юридического лица; основание филиала в Венгрии.
Приобретение KLOBER компанией Lafarge Roofing. | 2001 |  |  | 1994 | Основание дочерней компании в Польше.
Основание дочерних компаний в Бельгии и Польше. | 2003 |  |  | 1995 | Основание дочерней компании в Чехии.
Основание дочерних компаний в Словакии и Чехии. | 2004 |  |  | 1996 | Основание дочерней компании в Словакии.
Приобретение HausProfi компанией Lafarge Roofing. | 2007 |  |  | 1999 | Переименование в HausProfi Bausysteme GmbH; основание дочерней компании в Нидерландах.
Слияние HPI и KLOBER в Словакии, Чехии и Франции; Lafarge Roofing становится Monier. | 2008 |  |  |  | 
Продажа Uni – Bausysteme. | 2010 |  |  |  | 
+
+

## Slide 8
1
1
2
3
3
4
1
2
3
4
Вентиляция конька/хребта
Top-Roll
Ventotec
Universal
Крепление коньковой/
хребтовой обрешетки
Вентиляция свеса
Аэроэлемент свеса
Вентиляционная лента
Примыкание
Easy – Form
Easy – Form Plus
Специальная гидроизоляционная
пленка Permo® solar SK и аксессуары
Первая эффективная мембрана
для металлических кровель
Схема расположений комплектующих на доме

## Slide 9
Аэроэлементы применяются для вентиляции конька и хребта кровель из черепицы и профилированных материалов – композитных материалов, металлочерепицы, профнастила.
TOP - ROLL
UNIVERSAL
VENTOTEC
КРЕПЛЕНИЕ КОНЬКОВОЙ/ХРЕБТОВОЙ ОБРЕШЕТКИ
Вентиляция конька/хребта

## Slide 10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | 
Материал | Сетчатое полотно, гофрированные боковые ленты - из алюминия, бутиловый клей
Размеры | длина: 5 м., ширина: 310 мм.
Цвет | красный, коричневый, черный
Расход | 1 рулон на 5 п.м.
Вентиляция | 1000 см2/м
Температура монтажа | от +5° С до +35° С
Область применения | подходит для коньков с разверткой 24 см (с провисанием) и 28 см
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕМЕНТА:
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ за счет воздухопроницаемой средней части, состоящей из сетчатого полотна.
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ – защищает от косого дождя и снега.
ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ достигается благодаря креплению сетчатого полотна к алюминию при помощи прошивки нитями.
НАДЕЖНОЕ ПРИКЛЕИВАНИЕ к поверхности металлочерепицы происходит благодаря нанесению бутилового клея под давлением на внутренние кромки гофрированной части.
АЛЮМИНИЕВАЯ КРЕПИРОВАННАЯ ПОЛОСА.
УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ благодаря наличию монтажной полосы посередине.
МАКСИМАЛЬНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ ГОФРЫ – 20%
Top - Roll
солидное решение по справедливой цене

## Slide 11
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | 
Материал | Центральная часть состоит из флиса с вентиляционными отверстиями, гофрированные боковые ленты - из алюминия, бутиловый клей
Размеры | длина: 5 м., ширина: 295 мм.
Цвет | красный, коричневый, черный, антрацит
Расход | 1 рулон на 5 п.м.
Вентиляция | 100 см2/м
Температура монтажа | от +5° С до +35° С
Область применения | подходит для коньков с разверткой 24 см (с провисанием) и 28 см
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕМЕНТА:
ДОСТАТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ за счет воздухопроницаемой средней части, состоящей из флизелиново - пленочной комбинации с вентиляционными отверстиями.
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ – защищает от косого дождя и снега.
НАДЕЖНОЕ ПРИКЛЕИВАНИЕ к поверхности металлочерепицы происходит благодаря нанесению бутилового клея под давлением на внутренние кромки гофрированной части.
АЛЮМИНИЕВАЯ КРЕПИРОВАННАЯ ПОЛОСА.
УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ благодаря наличию монтажной полосы посередине.
Universal R&H
самый демократичный вариант

## Slide 12
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | 
Материал | Центральная часть состоит из нетканого материала, гофрированные боковые ленты -из алюминия, бутиловый клей
Размеры | длина: 5 м., ширина: 210 мм.
Цвет | красный, коричневый, черный, антрацит
Расход | 1 рулон на 5 п.м.
Вентиляция | 600 см2/м
Температура монтажа | от +5° С до +35° С
Область применения | подходит для коньков с разверткой 24 см (с провисанием) и 28 см
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕМЕНТА:
ХОРОШАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ за счет воздухопроницаемой средней части, состоящей из сетчатого полотна с вентиляционными отверстиями.
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ – защищает от косого дождя и снега.
НАДЕЖНОЕ ПРИКЛЕИВАНИЕ к поверхности металлочерепицы происходит благодаря нанесению бутилового клея под давлением на внутренние кромки гофрированной части.
АЛЮМИНИЕВАЯ КРЕПИРОВАННАЯ ПОЛОСА.
УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ благодаря наличию монтажной полосы посередине.
Ventotec
идеально подходит для плоских поверхностей

## Slide 13
ОБЛЕГЧАЕТ МОНТАЖ КОНЬКОВОГО И ХРЕБТОВОГО БРУСА
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕМЕНТА:
Идеальная вентиляция кровли.
Индивидуальная регулировка по высоте.
Быстрота, легкость и безопасность при монтаже.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | 
Материал | Оцинкованная сталь
Расход | 1,7 шт. на 1 п.м.
Крепление коньковой/хребтовой обрешетки

## Slide 14
Позволяют воздуху беспрепятственно попадать в подкровельное пространство.
Эти элементы используются для обеспечения защиты от проникновения птиц, пчел и ос в подкровельное пространство.
Несут декоративную функцию (закрывает вентиляционный зазор).
АЭРОЭЛЕМЕНТ СВЕСА
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА
Вентиляция свеса

## Slide 15
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕМЕНТА:
ВЕНТИЛЯЦИЯ в течении всего срока эксплуатации. Не засоряется.
УСТОЙЧИВОСТЬ к воздействию ультрафиолета, ветра, высоких и низких температур.
ЗАЩИТА ЗАЗОРОВ между металлочерепицей нижнего ряда и обрешеткой.
МЕШАЕТ ОБИТАНИЮ крупных насекомых, птиц, мышей в подкровельном пространстве, но при этом не препятствуют попаданию воздуха.
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА КАРНИЗНОМ СВЕСЕ В КРОВЛЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | 
Материал | морозостойкий ПВХ
Цвет | черный
Длина | 1 м.
Аэроэлемент свеса

## Slide 16
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕМЕНТА:
УСТОЙЧИВОСТЬ к воздействию ультрафиолета, ветра, высоких и низких температур.
ИДЕАЛЬНОЕ ПРИЛЕГАНИЕ ленты к настилу водослива/опорному бруску благодаря усиленному краю.
ЗАКРЫВАЕТ нижний край обрешетки.
МЕШАЕТ ОБИТАНИЮ крупных насекомых, птиц, мышей в подкровельном пространстве но при этом не препятствуют попаданию воздуха.
ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ (ДЕКОРИРОВАНИЯ) ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ЗАЗОРА НА КАРНИЗНОМ СВЕСЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | 
Материал | морозостойкий ПВХ
Цвет | красный, коричневый, черный
Размеры | длина: 5 м., ширина: 10 см
Расход | 1шт. на 5 п.м. карнизного свеса
Площадь вентиляции | приблизительно 58%
Сечение вентиляции | 540 см2/м.
Вентиляционная лента

## Slide 17
EASY FORM PLUS
EASY FORM
Используются для обеспечения герметичности мест примыкания кровельного материала к трубам и стенам, а также в местах установки системы снегозадержания и солнечных батарей.
Ленты для примыкания

## Slide 18
Продольное
растяжение 30%
ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЯ:
АРМИРОВАНИЕ алюминиевой сеткой придает материалу надежную форму свинца.
ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ - благодаря ламинации.
ВЫСОКАЯ КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ - благодаря нанесению бутилового клея по всей поверхности материала.
РАСТЯЖЕНИЕ НА 30 % позволяет материалу принимать форму черепицы и обеспечивает максимальное приклеивание к ее поверхности.
ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ к ультрафиолетовым лучам.
БЫСТРОТА И ЛЕГКОСТЬ при монтаже благодаря гибкому и эластичному материалу.
НЕ ПОДВЕРЖЕН ВЫЦВЕТАНИЮ в течение всего срока эксплуатации
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | 
Материал | Ламинированный, особо прочный алюминий, сплошное самоклеящееся бутиловое покрытие , армирование алюминиевой сеткой
Цвет | красный, коричневый, черный, антрацит, цинково - серый
Размеры | длина: 5 м., ширина: 450 мм, 300 мм., 250 мм.
Продольное растяжение | 30%
Easy – Form Plus
высокая надежность и универсальность

## Slide 19
Продольное
растяжение 60%
ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЯ:
ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ - благодаря ламинации.
ВЫСОКАЯ КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ - благодаря нанесению бутилового клея по всей поверхности материала.
РАСТЯЖЕНИЕ НА 60 % позволяет материалу принимать форму черепицы и обеспечивает максимальное приклеивание к ее поверхности.
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕРТИКАЛЬНО - для максимального растяжения при усадке деревянного дома.
ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ЛУЧАМ.
БЫСТРОТА И ЛЕГКОСТЬ при монтаже благодаря гибкому и эластичному материалу.
НЕ ПОДВЕРЖЕН ВЫЦВЕТАНИЮ в течение всего срока эксплуатации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | 
Материал | Ламинированный, особо прочный алюминий, сплошное самоклеящееся бутиловое покрытие
Цвет | красный, коричневый, черный, антрацит, цинково - серый
Размеры | длина: 10 м., ширина: 60 мм. (цинково-серый); длина: 5м., ширина: 200 мм., 250 мм., 300 мм., 450 мм., 600 мм.
Продольное растяжение | 60%
Easy - Form
отличное качество по выгодой цене

## Slide 20
PERMO® SOLAR SK
PERMO® TR PLUS
PERMO® SEAL
PASTO®
Пленка предназначена для отражения теплового излучения и экономии тепловой энергии.
Аксессуары используются для герметизации гвоздевого соединения, для склеивания паропроницаемых мембран, пароизоляционных пленок, ремонта пленок, заклеивания отверстий.
Гидроизоляционная пленка и аксессуары
EASY-FORM® tape

## Slide 21
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | 
Материал | Пятислойная флизелиново-пленочная комбинация, основа – гидрофобированная полеопефин (Polyolefin) с полосой термоклея и алюминизированной поверхностью
Масса (вес) на единицу площади, DIN EN 1849-2 | 180 г/м2
Толщина, заводское испытание | 0,5 мм
Паропроницаемость, коэффициент Sq EN 12572 | 0,07 м
Водопроницаемость, EN 20811 | > 3 000 м
Сопротивление прохождению воды, EN 1928 | W1
Сопротивление прохождению воздуха | 280 м3/m3 50 паскалей
Горючесть, EN 13501-1, EN 11925-2 | E
Разрывное усилие продольное/поперечное, EN 12310-1 | 280 ньютон/50 мм 230 ньютон/50 мм
Продольное/поперечное удлинение, EN 12311-1 | 40% 45%
Разрывное усилие гвоздем продольное/поперечное, EN 12310-1 | 220 ньютон 230 ньютон
Температурная устойчивость | от -40° С до +80° С
Устойчивость к ультрафиолетовым лучам* | 2 месяца
Размеры | ширина рулона 1,5 м, длина рулона 50 м.
Вес рулона | 13 кг
* Природные погодные условия в Центральной Европе. | 
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕМЕНТА:
Высокая прочность.
Отражает до 60% теплового излучения.
Повышает уровень комфорта проживания в мансардном помещении.
Снижает летом температуру потолка до 3° C.
Потенциал экономии тепловой энергии в мансардном помещении составляет до 30% благодаря комбинации с воздухопроницаемым склеиванием.
Пленка Permo® solar SK удовлетворяет самым высоким требованиям.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Пленка Permo® solar SK – паропроницаемая отражающая подкровельная пленка, укладываемая с провисанием / без провисания / на сплошной настил. Предназначена для мансардных помещений.
Permo® solar SK
подкровельная отражающая пленка с высокой паропроницаемостью

## Slide 22
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | 
Клей | Полиуретан (Polyurethan)
Консистенция | вязкотекучая
Растворитель | нет
Цвет | серый
Температура монтажа | от +7° С до +35° С
Температурная устойчивость | от -40° С до +110° С
Устойчивость к ультрафиолетовым лучам | длительная
Устойчивость к старению | длительная
Способность сохранять свойства при хранении | 12 мес. при температуре от +15° С до +25° С
Расход | 1 туба / 50 п.м.
Емкость тубы | 1000 г.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Permo® Seal применяется для герметизации отверстий, возникающих при проходе гвоздя через гидроизоляцию, укладываемую без провисания.
Используется для длительной надежной герметизации прохода гвоздя через гидроизоляцию.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕМЕНТА:
Возможность использования на влажной поверхности.
Длительная и надежная герметизация гвоздевого крепления.
Малый расход материала (одной бутыли хватает приблизительно на 50 п.м.) и удобен для быстрого применения.
Универсальность. Идеально подходит для использования с любыми пленками.
Быстрота и удобство при использовании герметика из бутыли.
Изолирует несущую конструкцию и мансардный пирог от воздействия влаги.
Permo® Seal
герметик для контробрешетки

## Slide 23
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Permo® TR Plus применяется для склеивания всех пленок марки Klober, укладываемых без провисания/ с провисанием, и пленок с ограниченной паропроницаемостью марки Wallint® во внешней и внутренней зонах.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕМЕНТА:
Универсальность – подходит как для гидроизоляции, так и для пароизоляции; применяется как внутри, так и снаружи.
Усиление армированием.
Устойчивость к ультрафиолетовым лучам.
Хорошая растяжимость.
Прозрачность подложки скотча (нахлесты пленки можно видеть и контролировать как во время, так и после склеивания).
Сетка для более ровного приклеивания.
Повышенная клейкость.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | 
Состав/материал | Односторонняя прозрачная клеящая лента, подложка из PE (Polyethylen) полиэтилен с армированием
Температура монтажа | от +5° С
Температурная устойчивость | от -40° С до +100° С
Ширина рулона | 60 мм
Длина рулона | 25 м
Расход | 25 п.м. (2 ролика на 1 рулон пленки)
Permo® TR Plus
прозрачная клеящая лента (скотч)

## Slide 24
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Easy-Form® tape используется при ремонте металлического свеса крыши, водосточных желобов, водосточных труб, ендовы, верхнего ряда каменной кладки, присоединения камина, примыкания к кровельному покрытию, к укладываемой с провисанием подкровельной пленке, выводам антенн, кабеля, труб, а также к подоконникам и мансардным окнам.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕМЕНТА:
Универсальность – подходит как для гидроизоляции, так и для пароизоляции; применяется как внутри, так и снаружи.
Хорошая растяжимость – 70% в направлении рулона.
Высокая прочность на разрыв благодаря использованию композиционных материалов.
Устойчивость к ультрафиолетовым лучам.
Повышенная клейкость благодаря нанесению бутилового клея по всей поверхности материала.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | 
Состав/материал | Универсальная клеящая лента, подложка из алюминия с 70% растяжимостью в направлении рулона и акриловым лаковым покрытием.
Клей | Бутил
Температура монтажа | от +5° С до +40° С
Температурная устойчивость | от -20° С до +80° С
Ширина рулона | 60 мм.; 90 мм.
Длина рулона | 10 м
Easy-Form® tape
универсальная клеящая лента (скотч)

## Slide 25
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Pasto® подходит для проклеивания швов пленок, укладываемых без провисания, воздухо и паропроницаемых пленок, а так же примыканий к деревянным материалам.
При этом в большинстве случаев можно отказаться от прижимной рейки (зависит от поверхности).
ПРЕИМУЩЕСТВО ЭЛЕМЕНТА:
Применение внутри и снаружи.
Никакой потери в весе при высыхании.
Возможность применять даже на сырых или шероховатых поверхностях.
Хорошо сохраняет свойства при хранении благодаря алюминиевой тубе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | 
Состав/материал | Однокомпонентный клей-герметик с мягкоэластичной консистенцией из MS- полимера (Modified Silane Polymers или MS- Polimers
Температура монтажа | от +5° С до +40° С
Температурная устойчивость | от - 40° С до +80° С
Расход | 1 туба / 10-15 п.м.
Емкость тубы | 310 мл
Pasto®
клей-герметик

## Slide 26
С комплексными решениями, разработанными «профессионалами для профессионалов», компания KLOBER хочет обеспечить своим партнерам конкурентные преимущества, а также повысить функциональность и эстетическое качество зданий.
Решения от профессионалов
для профессионалов